ANEXA 1

CARACTERISTICI TEHNICE

## Vane cu sertar cauciucat şi cu corp oval (DN 40 – 500)

ELEMENTE GENERALE

Vanele sertar vor fi fabricate conform EN 1074-1 şi 2. Design conform EN 1171.

Dimensiuni constructive conform EN 558 Seria 15 (DIN F5, lung).

Flanşe în conformitate cu EN1092 (ISO 7005-2).

Teste hidraulice în conformitate cu EN 1074-1 şi 2 / EN 12266. La cerere, se va furniza un certificat de probe care să confirme faptul ca vanele au fost testate şi au rezistat la presiunea de încercare.

Clasa de presiune: PN10 / PN 16

Vanele cu sertar vor avea următoarele caracteristici:

- corpul şi capacul vor fi din fontă ductilă conform EN 1563, GJS-500-7 (GGG-50),

- garnitură circulară a capacului va încercui şuruburile şi va fi fixată într-un profil           pentru a nu fi expulzată în caz de suprapresiuni,

- sertarul vanei va fi din fontă ductilă şi va fi complet incapsulat în cauciuc de tip EPDM avizat pentru apa potabilă. Grosimea cauciucului va fi de min. 4 mm în zona de etanşare. Nu se vor accepta sertare fară cauciuc la interior,

- vanele vor avea diametru interior integral,

- temperatura maximă de lucru va fi de + 70°C,

- piuliţa sertarului pană va fi fixă, integrată în corpul sertarului pană şi va fi confecţionată din alamă rezistentă la dezincare,

- axul vanei va fi neascendent şi va fi confecţionat din oţel inoxidabil roluit la rece,

- sistemul de etanşare de pe tijă nu va necesita întreţinere şi va cuprinde:

- garnitură hidraulică din cauciuc EPDM,

- cel puţin patru garnituri tip O-ring din cauciuc care să nu permită contactul metal-metal dintre tijă şi capac,

- un inel raclor rezistent la radiaţii ultraviolete şi substanţe uleioase care va preveni pătrunderea murdăriei dinspre exterior.

- acoperirea cu pulberi epoxidice la interior şi exterior va fi conformă cu DIN 30677 şi va fi aprobată şi monitorizată GSK (Asociaţia pentru Protectia Împotriva Coroziunii).

CARACTERISTICILE  LICHIDULUI  TRASPORTAT/VEHICULAT

- Apă potabilă

- Valoarea pH = 6,6….7,4

- Neagresivă la metale si materiale plastice

- Fără suspensii abrazive

- Vâscozitatea cinematică a lichidului vehiculat la 100 C = 1,30 x 106

- Temperatura lichidului vehiculat (temperatura de lucru) = 5…700C

CONDIŢII  TEHNICE  GENERALE

- Presiunea curentă de lucru în exploatare                               10 bari

- Presiunea de probă                                                                 10……16 bari

- Etanşeitate                                                                              totala

Schema de principiu

PRESCRIPŢII  OBLIGATORII

Oferta va cuprinde:

- certificare ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001,

- aviz sanitar emis conform ordinului MS 275/2012,

- agrement şi aviz tehnic conform legislaţiei în vigoare,

- certificare GSK pentru produs şi proces,

- certificat de calitate prin care să dovedească faptul că vanele au fost testate hidraulic în conformitate cu EN 1074-1 şi 2.

Marcaje:

-   Numele sau sigla producătorului,

-   Diametrul (Dn),

-   Clasa de presiune ( 10 / 16 bari).

-   Data fabricaţiei.

-   Marca de control a calităţii.