Caracteristici tehnice

1) Ţeava PVC:

Teava PVC-U Multistrat in conformitate cu SR EN 13476-2, cu imbinare cu mufa si

garnitura sau cu mufa lisa si imbinare prin lipire.

Tubul compus dintr-un strat interior de PVC expandat intre un strat exterior si un strat interior din PVC compact.

Domeniul de temperatura al apelor uzate este de max. 45°C pentru timp indelungat si de max.60° C pentru perioade scurte de functionare

Tevile PVC-U Multistrat sa fie vopsite cu nuanta brun-roscat, RAL8023

In functie de clasa de rezistenta, tevile pentru canalizare din PVC-U MULTISTRAT se impart in:

- SN2 (SDR51) – rigiditate inelara 2kN/m2;

- SN4 (SDR41) – rigiditate inelara 4kN/m2;

- SN8 (SDR34) – rigiditate inelara 8kN/m2;

Densitate: minim 1,4 – 1,53 g/cm3

Rezistenta la rupere: minim 45-55N/ mm2

Alungirea la rupere: minim 10-60%

Rezistenta la inconvoiere: minim 90-100 N/mm2

Modulul de elasticitate: minim 3000 N/ mm2

Coeficient de transmitere a caldurii: 0,5 W/mK

Dilatare liniara: maxim0,08 mm/m 0C